ADHESOR CARBOFINE

Zinkpolykarboxylátový cement

Výrobce: 
SpofaDental a.s.,Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:
prášek: oxid zinečnatý, oxid hořečnatý, oxid hlinitý, kyselina boritá 
tekutina: kyselina akrylová, maleinanhydrid, demineralizovaná voda

Charakteristika:
ADHESOR CARBOFINE je zinkpolykarboxylátový nedráždivý zubní cement, který neatakuje pulpu, má přirozenou adhezi k tvrdým zubním tkáním a je rentgenokontrastní.

Indikace:

- Jako podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně. Jeho použití je vhodné např. na překrytí aplikované pasty CALXYD®. Dále všude tam, kde nelze kavitu dokonale vysušit, neboť ADHESOR CARBOFINE velmi dobře adheruje i ve vlhkém prostředí.

- Jako dočasná výplň s trvanlivostí max.do 6 měsíců po aplikaci.

- Na cementování menších fixních náhrad (1 max.2 korunky).

Kontraindikace: 
Použití cementu ADHESOR CARBOFINE je kontraindikováno v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku.

Zpracování:
Doporučený mísící poměr pro podložky a provizorní výplně:

3 g prášku na 1 g tekutiny, což odpovídá 3 zarovnaným odměrkám prášku na 5 kapek tekutiny.

Doporučený mísící poměr pro cementaci:

1,8-2,2 g prášku na 1 g tekutiny, což představuje 2 zarovnané odměrky prášku na 5 kapek tekutiny.

Prášek se do tekutiny vmíchá ve dvou dávkách během 30 s.

Doba zpracovatelnosti:

cca 2 min. při 23 °C a 60% relativní vlhkosti.

Doba tuhnutí:

5-8 minut.

Při správném dodržení váhových poměrů prášek - tekutina, musí mít připravený materiál lesklý povrch. Materiál nesmí být přehuštěn, jinak ztrácí své kvalitativní vlastnosti.

Bezpečnostní opatření:

Tekutina dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Při zasažení umyjte pokožku vodou a mýdlem, oči okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nakládání s odpady:

Zbytek nespotřebovaného materiálu a kontaminovaný obal předejte firmě oprávněné nakládat s nebezpečnými odpady nebo likvidujte ve spalovně nebezpečných odpadů.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:
3 roky

Balení:
80 g prášku, 40 g tekutiny

Barevné odstíny:
č.1 – bílý

Datum poslední revize: 31. 7. 2006