BELLATHERM

Fosfátová zatmelovací hmota ke spájení.

Návod k použití

Ke 100 g prášku Bellatherm přilijeme 23 ml destilované vody o teplotě cca 23°C a krátce promícháme. Po ztuhnutí (30 sec) vložíme po 20 minutách do pece a necháme 15 minut sušit při 300°C. Po letování odstraníme letovací blok pod tekoucí vodou.

Pozor – nevdechujte prach, který může ohrozit zdraví.