ELASTIC CROMO

Alginátová otiskovací hmota

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Charakteristika:
ELASTIC CROMO je alginátová otiskovací hmota s barevnou indikací  pracovních fází a prodlouženou dobou vylití sádrou, používaná ve stomatologické protetice a ortodoncii.

Mísící poměr:

20 ml vody : 9 g prášku

Průměrný otisk:

2 odměrky vody

2 odměrky prášku

Nejdříve odměřte vodu přiloženou odměrkou a nalijte do mísícího kelímku. Prášek alginátové otiskovací hmoty před použitím dobře protřepejte! Potom prášek bez stlačování dávkujte přiloženou odměrkou do mísícího kelímku. Vodu s práškem důkladně promíchejte plastovou třecí lopatkou podél stěn mísícího kelímku.

Doba mísení:

30 s

Doba zpracovatelnosti:

1 : 50 min při 23 °C (včetně doby mísení)

Doba tuhnutí:

2 : 30 min při 23 °C (včetně doby mísení)

Dezinfekce:

Ve vodném dezinfekčním roztoku např. JODISOL® zředěném v poměru 1 : 10 (30 s) po opláchnutí vodou.

Uchovávání otisku:

Otisk doporučujeme odlít bezprostředně po sejmutí, max. lze skladovat po dobu 120 hodin v prostředí se 100% vlhkostí.

Doporučený materiál pro odlévání:

Sádra (např. MRAMORIT, CONVERTIN HART)

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Upozornění:

K přípravě alginátové otiskovací hmoty se doporučuje používat destilovanou nebo demineralizovanou vodu o teplotě 23 °C. Při vyšších teplotách a vyšší tvrdosti vody se zkracuje doba zpracovatelnosti a mění se intenzita zbarvení alginátové otiskovací hmoty.

Likvidace odpadů:

Prázdný obal a nespotřebovaný materiál může být likvidován společně s běžným odpadem vznikajícím na pracovišti.

Balení:

500 g - v plastové nádobce

20 x 450 g, 1 x 450 g - v hliníkových sáčcích

Datum poslední revize: 4. 8. 2004