| ENGLISH | ČESKY |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| GC Fuji IX GP EXTRA | GC Fuji IX GP EXTRA |
| RADIOPAQUE POSTERIOR GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES | RADIOPÁKNÍ SKLOIONOMERNÍ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL V KAPSLÍCH PRO VÝPLNĚ V LATERÁRNÍM ÚSEKU |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS 1. Class I and II restorations in deciduous teeth. 2. Non-load bearing Class I and Class II restorations in permanent teeth. 3. Intermediate restorative and base material for heavy stress situation in Class I and Class II cavities using sandwich laminate technique. 4. Class V and root surface restorations. 5. Core build-up. | DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Výplně I. a II. třídy v dočasném chrupu. 2. Nepříliš zatížené výplně I. a II. třídy stálého chrupu. 3. Dočasné výplně a báze pro silně zatížené výplně I. a II. třídy za použití sendvičové techniky. 4. Výplně V. třídy a výplně kořenového povrchu. 5. Dostavby. |
| CONTRAINDICATIONS 1. Pulp capping. 2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE 1. Přímé překrytí pulpy. 2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE Powder / Liquid Ratio (g/g); 0.40/0.12. Mixing Time (sec.)*; 10". Time of initial extrusion after mixing; 10 seconds maximum. Working Time (min., sec.)*; 1'15". Net Setting Time (min., sec.)*; 2’00’’. Final Finishing Commencing Time (37C, after starting mix) (min.,sec.); 2’30’’. Test conditions : Temperature (23 +/-1C), Relative humidity (50 +/-5%) *ISO 9917-1 : 2003 (E) (Glass polyalkenoate cement) 1. CAVITY PREPARATION a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is unnecessary. For pulp capping use calcium hydroxide. b) Apply GC CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or GC DENTIN CONDITIONER (20 seconds) to the bonding surfaces using a cotton pellet or sponge (Fig. 1). c) Rinse thoroughly with water. Blot away excess water with a cotton pellet or dry by gently blowing with an air syringe. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist (glistening). 2. CAPSULE ACTIVATION AND MIXING a) Before activation, shake the capsule or tap its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. 2). b) To activate the capsule, push the plunger until it is flush with the main body (Fig. 3). c) Immediately place the capsule into a metal GC Capsule Applier and click the lever once (Fig. 4). The capsule is now activated. Note : The capsule should be activated just before mixing and used immediately. d) Immediately remove the capsule and set it into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (+/- 4,000RPM) (Fig. 5). 3. RESTORATIVE TECHNIQUE a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it into the GC Capsule Applier. b) Make two clicks to prime the capsule then syringe (Fig. 6). The working time is 1 minute 15 seconds from start of mixing at 23C (73.4F). Higher temperatures will shorten working time. c) Within 10 seconds maximum after mixing, start to extrude the mixture directly into the preparation (Fig. 7). d) Form the preliminary contour, and cover with a matrix if required. e) When set, immediately apply GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) (Fig. 8). Note : 1) To adjust the direction of the nozzle, hold the applier with the capsule towards you and turn the capsule body. 2) To remove the used capsule, push the applier release button. Twist the capsule and pull upwards. 4. FINISHING a) Final finishing under water spray using standard techniques can begin approximately 2 minutes 30 seconds after start of mixing (Fig. 9) b)Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light cure for 20 sec.) (Fig. 10). c) Instruct the patient not to apply pressure for 1 hour. | NÁVOD K POUŽITÍ Prášek / tekutina poměr (g/g); 0,40/0,12. Míchací čas (sek.)*; 10". Čas do začátku vytlačení materiálu od promíchání; Maximálně 10 sekund. Pracovní čas (min., sek.)*; 1'15". Čistý čas tuhnutí (min., sek.)*; 2’00’’. Počátek konečného opracování (37°C, od začátku míchání) (min., sek.); 2’30’’. Testovací podmínky: Teplota (23+ / - 1°C), Relativní vlhkost (50+ / -5%) *ISO 9917-1 : 2003 (E) (Sklopolyalkenoátový cement) 1. PŘÍPRAVA KAVITY a) Preparujte kavitu běžným způsobem. Zvýšení mechanické retence není nutné. Pro pokrytí pulpy užijte hydroxid vápenatý. b) Aplikujte GC CAVITY CONDITIONER (10 sekund) nebo GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund) na vazebnou plochu za použití vatového tampónu nebo houbičky (obr. 1). c) Důkladně opláchněte vodou. Odstraňte přebytečnou vlhkost vatovým tampónem nebo jemně vysušte vzduchem. NEPŘESUŠUJTE. Připravený povrch by měl vypadat vlhký (matně lesklý). 2. AKTIVACE KAPSLE A MÍCHÁNÍ a) Před aktivací protřepejte kapsli a poklepejte na stranu kapsle, aby se uvolnil prášek (obr. 2). b) Pro aktivaci kapsle stlačte čep ve spodní části dokud nebude v rovině s hlavním tělem (obr. 3). c) Okamžitě vložte kapsli do GC Aplikačních kleští a jednou zmáčkněte (obr. 4). Nyní je kapsle aktivována. Poznámka: Kapsle by měla být aktivována bezprostředně před mícháním a pak okamžitě použita. d) Ihned poté kapsli vyjměte, upevněte do třepačky (nebo amalgamátoru) a nechte promíchat po dobu 10 sekund (+/- 4 000 otáček) (obr. 5). 3. TECHNIKA VÝPLNĚ a) Okamžitě vyjměte promíchanou kapsli z třepačky a vložte do GC aplikačních kleští. b) Dvakrát zmáčkněte, poté je materiál v kapsli připraven k dávkování (obr. 6). Pracovní čas je 1 minutu 15 sekund od začátku míchání při 23°C (73,4°F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas. c) Během maximálně 10 sekund od promíchání začněte s vytlačováním materiálu přímo do připravené kavity (obr. 7). d) Vytvarujte obrys a pokud je potřeba umístěte matrici. e) Ihned po ztuhnutí aplikujte GC Fuji VARNISH (osušte vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (polymerujte světlem) (obr. 8). Poznámka: 1) Pro nasměrování trysky, držte aplikátor s kapslí proti sobě a otáčejte tělem kapsle. 2) Pro vyjmutí použité kapsle stiskněte tlačítko na aplikátoru. Otáčejte kapslí a vytáhněte ji směrem vzhůru. 4. DOKONČENÍ a) Zakončování při chlazení vodou za použití standardních technik může být zahájeno přibližně 2 minuty 30 sekund od začátku míchání (obr. 9). b) Aplikujte ochranný lak GC Fuji VARNISH (osušte vzduchem) nebo GC Fuji COAT LC (polymerujte světlem po dobu 10 sek.) nebo G-COAT PLUS (polymerujte světlem po dobu 20 sek.) (obr. 10). c) Upozorněte pacienta, aby 1 hodinu nevyvíjel tlak na ošetřené místo. |
| STORAGE Store the capsules in the original aluminium foil in a cool and dark place (4-25C) (39.2-77.0F). (Shelf life : 2 years from date of manufacture). | SKLADOVÁNÍ Skladujte na chladném a tmavém místě (4-25°C) (39,2-77,0°F). (Expirace: 2 roky od data výroby). |
| SHADES A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 Shade numbers according to Vita® shade guide. Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany. | ODSTÍNY A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 Čísla odstínů dle Vita® vzorníku. Vita® je registrovanou ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo. |
| PACKAGES 1. Single shade package : 50 capsules. 2. Assortment package : 50 capsules (10 each of A2, A3, A3.5, B1, B3). Average contents per capsule : 0.40g powder and 0.12g (0.10mL) liquid. Minimum net volume of mixed cement per capsule : 0.14mL. Option : GC CAPSULE APPLIER (1 piece). | BALENÍ 1. Jednotlivý odstín: 50 kapslí. 2. Sortimentní balení: 50 kapslí (po 10 kusech A2, A3, A3,5, B1, B3). Průměrný obsah jedné kapsle: 0,40 g prášku a 0,12 g (0,10 ml) tekutiny. Minimální objem namixovaného cementu z jedné kapsle: 0,14 ml. Volba: GC APLIKAČNÍ KLEŠTĚ (1 kus) |
| CAUTION 1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention. | UPOZORNĚNÍ 1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte okamžitě houbičkou nebo bavlněným tampónem namočeným v lihu. Opláchněte vodou. 2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. |