GUM – QUICK

gingivální maska

# Návod k použití

Popis výrobku:

Gum Quick je silikonová gingivální maska dodávaná v dvojité náplni s koncovkami. Míchání na papíru zde odpadá .Mísící poměr 1:1

Postup:

Hmota se z náplně vytlačí do otisku v tenké vrstvě a přitlačí se na připravený model. Nejlepšího výsledku se dosáhnete za použití tlaku.

Model rozřežeme obvyklým způsobem. Dejte pozor, aby otisk na modelu seděl v původní pozici.

Pokud je otisk zhotoven z C-silikonu, isolujte před nanesením Gum Quicku.

Gum Quick je mísen bez bublin přímo z náplně a aplikován na model. Přebytky materiálu se vytlačí skrz otvor v otisku. Doporučujeme gingivální masku vytvrdit pod tlakem aby se zvýšila reprodukce detailů.

Po vytvrzení  Gum Quicku se otisk sejme a maska se upraví nejdříve pomocí nůžek a pak rotačními nástroji.

Časy:

doba aplikace				3min

tuhnutí					8min

Gum quick se zpracovává při pokojové teplotě.

Balení:

8x 48 ml dvojitá náplň, pink

2x48 ml dvojitá náplň +12 míchacích kanyl