LOLIPOT

Návod k použití

Bego Lolipot je krycí materiál pro keramické kelímky. Nanesená vrstva prodlužuje životnost kelímku a zaručuje, že se uvnitř neusazují kovy (zlaté, paladiové, chromkobaltové, chromniklové slitiny). Lolipot nenarušuje strukturu kovu.

- Před použitím dobře protřepejte.

- V tenké vrstvě nastříkejte na vnitřní část kelímku ze vzdálenosti cca 15 cm. Spray držte ve svislé poloze.

- Po nanesení vrstvy sušte kelímek 5-10 minut při 100-250 °C (vyšší teplota urychlí proces sušení).

Lolipot se vysuší okamžitě, pokud jej aplikujete na předehřátý kelímek.  Po vysušení vložte kelímek do licího aparátu a lijte. Kelímek nepředehřívejte.