Primo adhesiv – návod k použití

Výrobek pro zlepšení adheze k pryskyřici při rebazi.

Použitím přípravku Primo adhesiv dosáhnete přilnutí Molloplastu B k pryskyřičné zubní protéze. Primo adhesiv lze použít pouze na již polymerovaný materiál. Před nanesením přípravku zhotovte protézu dle návodu k použití pro Molloplast B.

Primo adhesiv naneste rovnoměrně (1-2 vrstvy) na čistou a suchou protézu. Nechte působit po dobu 60-90 minut a poté přitiskněte k protéze Molloplast B, polymerujte dle návodu k použití.

Důležité informace:

- Primo adhesiv musí pokrýt celý povrch pryskyřice, ke které má přilnout Molloplast B. Nechte působit po dobu 60-90 minut a poté přitiskněte k protéze Molloplast B, polymerujte dle návodu k použití.

- Po každém použití lahvičku pevně uzavřete.

- Vyhněte se kontaktu s očima, sliznicí a kůží.

- Nevdechujte páry.

Technické údaje:

- Objem: 15 ml, lahvička se štětečkem pro nanášení přípravku

- Doba schnutí: 2-3 minuty

- Doba působení: 60-90 minut

- Uskladnění: Skladujte lahvičky pevně uzavřené, při teplotě do 25°C / 77°F. Chraňte před vlhkem.

Vyrobeno v Německu, obj. číslo DC 4546.