Paladon 65

Odstíny

růžový, růžový žilkovaný, R 50 žilkovaný, bezbarvý.

# Složení

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice, prášek / tekutina.

Hlavní složka prášku: polymetylmetakrylát.

Hlavní složka tekutiny: metylmetakrylát, dimetakrylát.

Paladon 65 neobsahuje kadmium.

# Užití

Paladon 65 je určen pro zhotovování celkových i částečných snímacích náhrad.

Vhodný pro stálé i snímací zubní náhrady.

# Upozornění

Přípravek obsahuje monomery (např. metakryláty), které mohou způsobovat kožní alergie, zvláště u pacientů s citlivou sliznicí. U pacientů, u kterých je známa alergie na pryskyřice, a u těch, u kterých se alergická reakce projeví, nesmíte přípravek použít. Pryskyřičné zuby před usazením do pryskyřičné báze obruste diamantovým brouskem či vypískujte.

## Dávkování a míchání

Pro určování správného dávkování Paladonu 65 stačí přibližný odhad. Ideální míchací poměr je 10 g prášku na 4 ml tekutiny. Nejprve nalijte do míchacího kalíšku tekutinu. Lehce kalíšek nakloňte, kroužením rovnoměrně míchejte tekutinu a pomalu do ní sypte prášek. Poté, co se tekutina nasytí a na jejím povrchu se vytvoří pevná vrstva prášku, přestaňte prášek přidávat. Po 30 vteřinách odstraňte přebytečný prášek. Těsto řádně promíchejte, kalíšek přiklopte víčkem a nechte 15 minut odstát. Když se těsto nelepí ke kalíšku a přestane být mazlavé, má optimální pracovní konzistenci. Při přibližném dávkování závisí možná doba práce s Paladonem 65 na pokojové teplotě a míchacím poměru prášku a tekutiny.

## Polymerizace

Paladon 65 lze polymerizovat metodou varem, v polymerizačním přístroji nebo dlouhodobě ve vodní lázni. Před vložením do dutiny ústní skladujte náhradu ve vodě.

## Metoda varem

Kyvetu nechte 15 minut vyhřát při teplotě 80°C. Vložte kyvetu na 20 minut do vařící vody a nechte pomalu zchladnout. Do vařící vody vložte poté i zubní náhradu. Vypněte zdroj tepla a nechte 15 minut chladnout a pak 20 minut opět vařte a nechte pomalu vychladnout ve vodní lázni.

## Příprava v polymerizačním přístroji

Kyvetu ponořte do cca 4,5 litru vlažné vody. Vodu asi 30 minut zahřívejte na teplotu 70°C a tuto teplotu udržujte dalších 30 minut. Poté přiveďte za 20 minut k varu a vařte alespoň 30 minut. Nechte pomalu vychladnout ve vodní lázni.

## Dlouhodobá polymerizace ve vodní lázni

Kyvety ponořte do studené vody a polymerizujte 10 hodin při teplotě 90°C. Nechte pomalu vychladnout ve vodní lázni.

## Příprava

Voskový model zakyvetujte do běžné sádry. Vařením vyplavte vosk a na teplou vlhkou sádru naneste dvě tenké vrstvy vhodného izolačního prostředku.

Kyvetu naplňte v přebytku těstem Paladon 65, vložte pod lis a nechte asi 10 minut pod tlakem. Teplota při kyvetování by se měla pohybovat mezi 20 a 45°C.

## Podkládání a opravy

Zubní náhradu z Paladonu 65 můžete podkládat a opravovat pryskyřicemi Paladur, Palapress, Palapress vario a PalaXpress.

## Uskladnění

Nepoužívejte přípravek po vypršení data expirace.

Skladujte při teplotě do 25°C.

Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Nádobu s přípravkem po použití ihned řádně uzavřete.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

## Varování, bezpečnostní opatření

Kapalná složka přípravku je vysoce hořlavá, dráždí dýchací ústrojí a kůži. Uchovávejte nádobu s přípravkem v dobře větraném prostoru, mimo dosah zápalných zdrojů, v místnosti nekuřte. Vyhněte se kontaktu s kůží. Dodržujte ochranná opatření proti statickému výboji. Noste ochranné rukavice. V případě požáru haste pískem, oxidem uhličitým nebo práškovým hasicím přístrojem. K hašení nikdy nepoužívejte vodu.

## Možnosti dodávky

Jednotlivá balení:

Prášek: 	100 g růžový

500 g růžový

1000 g růžový, růžový žilkovaný, R 50 žilkovaný, bezbarvý

12000 g na dotaz

Tekutina: 80 ml, 500 ml