PERMA EVOLUTION

Návod k použití

# Složení

Pasta 1: 4-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yI]phenol-Epichlorodin pryskyřice, Alkylglicidyl ether, Barium sulfát, tri-calcium phosphat, diphenylolpropan-diglycidyl ether

Pasta 2: Polyalkoxyalkylamin-kopolymer, 5-amino-1,3,3-trimethylcyklohexanmethylamin, Aqua, Barium sulfate, tri-calciumphosphat, nanodispers silicon dioxide, polyhexamethylen biguanides-hydrochlorid

Vlastnosti:

Perma Evolution je materiál na bázi epoxid-aminu bez obsahu paraformaldehydu. Je určen pro definitivní kořenové výplně. Samosterilizační schopnost zabraňuje reinfekci kořenového kanálku. Je rentgenoopákní, objemově stálý a obsahuje mikrokapsle, které  podporují hojení (samohojící schopnost). Nedráždí tkáně a ani jej tkáně zpětně nevstřebávají. S pastou připravenou k přímému použití se snadno manipuluje, plnění kořenového kanálku je možné všemi standardními metodami. Nedoporučuje se jeho použití při retrográdní plnicí technice. Přípravek splňuje požadavky ISO standardu 6876:2001.

Aplikace:

Po preparaci kořenového kanálku lze použít standardní plnicí metody. V případě nutnosti je možné použít dočasnou kořenovou výplň. Kořenový kanálek se plní gutaperčovými, stříbrnými nebo titanovými čepy nebo jinými doporučenými prostředky.

Před použitím se odšroubuje krytka dvojité stříkačky proti směru hodinových ručiček. Výstupek na  míchací kanyle (kanyly jsou součástí balení) se vloží do rýhy v ústí stříkačky a upevní se pootočením ve směru hodinových ručiček. Po stlačení pístu stříkačky se obě pasty v míchací kanyle smísí v přesném poměru 1:1 a takto smíchanou pastu lze již přímo aplikovat pomocí lentule nebo gutaperčových čepů. Materiál je možné také aplikovat přímo do kořenového kanálku a koronální oblasti kanálku pomocí endo koncovek (jsou součástí balení).

Po provedeném ošetření odstraňte kanylu ze stříkačky a našroubujte zpět krytku.

Čištění nástrojů:

Vyčistěte všechny použité nástroje a míchací pomůcky ihned po použití 50% roztokem ethanolu a vody s malou příměsí saponátu.

Pracovní čas:

Připravenou pastu lze zpracovávat do 15 minut po smíchání obou složek.

Skladování:

Perma Evolution skladujte na suchém a chladném místě. Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám nad 30°C. Po použití stříkačku dobře uzavřete. Již otevřenou stříkačku je nutné zpracovat do šesti měsíců. Nepoužívejte po uplynutí data exspirace. Neponechávejte v dosahu dětí. Nevhodné skladování zkracuje dobu použitelnosti a může zhoršovat účinky přípravku.

Poznámky:

Nepoužívejte materiál u pacientů s alergií na epoxidové pryskyřice, aminy nebo jiné výše uvedené složky výrobku.

Zabraňte vniknutí nezpolymerizované pasty do očí. V případě, že dojde ke kontaktu s očima, ihned je pečlivě vypláchněte vodou.

Pokud možno zabraňte styku materiálu se sliznicemi. Pokud přece jenom dojde ke kontaktu se sliznicemi, odstraňte pastu např. pomocí vatových peletek a opláchněte místo vodou.

Jestliže dojde k požití, je nutné vypít větší množství vody. V případě jakýchkoliv zdravotních potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení:

1 SADA (12 g Perma Evolution, 20 x míchací kanyly, 20 x koncovky) 		Obj.č.: BT555

20 ks míchací kanyly									Obj.č.: BT555.1

20 ks koncovky míchacích kanyl							Obj.č.: BT555.2

Výrobce:

ALFRED BECHT GMBH

D-77601 Offenburg

Germany