Porcelain Etch a Silane

Popis:

Ultradent Porcelain Etch je pufrovaná kyselina fluorovodíková ve formě gelu k opatrnému použití pro

intraorální a extraorální leptání porcelánu.

Ultradent Porcelain Silan je jednosložkový roztok pro zvýšení vazebných sil .

Indikace:

Užívá se pro leptání poškozeného porcelánu a pokud je to nutné pro leptání porcelánových fazet, korunek nebo

inlejí v ordinaci. Rovněž k použití pro leptání porcelánových korunek před lepením ortodontických zámků.

Důležitá poznámka:

Kyselina fluorovodíková při svém použití dýmá a tyto zplodiny mohou dráždit dýchací cesty a v chronické fázi

je může i poškodit.Ultradent Porcelain Etch je pufrovaná kyselina ve formě gelu, upravena tak , aby zmíněné

problémy byly minimalizovány.Veškeré instrukce musí být minimalizovány. Veškeré instrukce musí být

následovány důsledným odstraněním všech škodlivých zbytků. Pokud se budete řídit uvedenými upozorněními

je možné bezpečné intraorální leptání porcelánu podle následujícího postupu:

Doporučená technika práce:

1. Lékař, asistence a pacient si musí chránit oči ochrannými brýlemi.

2. Použijte koferdam k izolaci leptané plochy a k ochraně měkkých tkání.použijte Etch Arrest.(

neutralizuje kyselinu a zabezpečí tím ochranu měkkých tkání.

3. Odstraňte uzávěr ze stříkačky a nasaďte spirální kartáček (Inspiral Brush Tip) pro bezpečnou a

kontrolovatelnou aplikaci.

4. Doporučujeme použít Ultradent Syringe Covers ( ochranné povlaky na stříkačky ) zapečetěné pomocí

Impulse Sealer.

5. Před aplikací vytlačte malé množství gelu na mísící podložku abyste získali cit pro viskozitu a tok

materiálu. Pokud cítíte odpor při tlaku na píst nepokračujte v práci. Vyměňte aplikační špičku a znovu

pokračujte mimo ústa pacienta.Opláchněte vytlačený vzorek z podložky hned po zkoušce, nebo

podložku znehodnoťte.

6. Při práci držte stříkačku tak jak je zobrazeno na obrázku č.1.To vám umožní kontrolovatelnou aplikaci.

7. Asistence drží během práce odsávání které zajistí odstranění iritujících výparů, které vznikají při reakci

kyseliny s porcelánem.

Pracovní postup:

1. Ujistěte se, povrch porcelánu je připravený. Pokud byly na porcelánu provedeny opravy, odstraňte

všechny staré kompozitní materiály

2. Aplikujte vrstvu Etch Arrest na měkké tkáně které mají být chráněny.

3. Aplikujte Porcelain Etch rovnoměrně na porcelán pomocí spirální špičky.

4. Nechte působit 1 minutu.

5. K neutralizaci PorcelainEtch smíchejte s Etch Arrest.

6. Důkladně opláchněte a osušte.Porcelán by měl mít „ mrazivý “ vzhled. Pokud tomu tak není leptání

opakujte.

7. Aplikujte Silan a nechte jej působit 1. minutu.Vysušte , pokud je třeba a poté aplikujte PermaQuick

Bonding Resin.nebo nový jednosložkový PQ1 bonding systém.

Postup

1.Příprava povrchu Očistěte povrch diamantem. Pomocí spirálního kartáčku aplikujte PorcelainEtch.

Nechte působit 1 minutu. Opláchněte a osušte. Aplikujte Silan pomocí bílého

mini kartáčku. Nechte působit 1 minutu a vysušte pokud je třeba.

2.Prime Aplikace PermaQuick Primeru do Silanu zajišťuje vysokou vazebnou sílu.

Nejvyšší vazbu k porcelánu dosáhnete : 1.Ultradent Porcelain Etch 2.Ultradent

Silane a 3. PQ1-jednosložkový bonding systém aplikujte po dobu 15 sec. a

vytvrďte světlem 20 sec. Odpadá tím aplikace Resinu. NEBO:3. PermaQuick

Bonding Resin NEBO:3. aplikujte 4-5 vrstev smíchaného A+B Primeru pomocí

Bubble Brush nástavce, čekejte 2-3 vteřiny mezi vrstvami. Povrch by se měl jevit

pololesklý. Jemně vysušte.

3.Aplikace Bonding Resinu Aplikujte jednu vrstvu PermaQuick Bonding Resinu po dobu 5 sec. Jemně

vysušte, vytvrďte světlem 20 sec.Pokud tmelíte nevytvrzujte světlem.

4.Restaurace Aplikujte restaurativní materiál. Doporučujeme Amelogen Universal nebo

Microfill nebo PermaFlo tekoucí kompozit.