STABILOPLAST

# Návod k použití

Renfert obj.č. 448-0000

1. Popis

Stabiloplast je vysoce viskózní pryskyřice, která rychle tuhne od okamžiku kontaktu s

katalyzátorem Stabiloplast. Stabiloplast spojuje kov, vosk, plasty a sádru při mnohých technikách

v dentální technologii.

Stabiloplast je vhodný pro stabilizování jemných voskových sítěk a pro vyztužování a připojování

voskových licích kanálů. Je velice přilnavý ke kovům a proto vhodný pro přípravu před spájením.

Stabiloplast může být používán jako podkladový vosk, je odolný proti zvýšeným teplotám, je

rozměrově stabilní, tvrdý, bezezbytku spalitelný. Stabiloplast je aplikovaný dutým aplikátorem a

může být modelován plastovou špachtličkou v okamžiku kdy je postříkán katalyzátorem.

Akcelerátor neobsahuje žádný chlorovaný uhlovodík.

2. Bezpečnostní pokyny

Stabiloplast obsahuje cyanakrylát. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží.V případě, kontaktu

s očima, vypláchněte pod proudem tekoucí vody a vyhledejte lékaře. Během práce se

Stabiloplastem používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/štít.

Pokyny pro katalyzátor: skladujte v těsně uzavřené nádobce a v dobře větrané místnosti.

Uchovávejte mimo zdroje, které by mohly způsobit vznícení – při práci se Stabiloplastem Nekuřte.

Nevdechujte výpary. Používejte pouze v dobře větrané místnosti.

3. Pokyny k použití

Odsraňte ochranný kryt ze Stabiloplast lahvičky a odstřihněte špičku. Také odstraňte ochranné

víčko katalyzátoru a nasaďte rozprašovač.

Plastovou špachtličku použijte pouze pro nanášení Stabiloplastu v požadovaném tvaru a síle. Pro

vytvrzení postříkejte katalyzátorem ze vzdálenosti 10cm.

Sprej používejte v dobře větrané místnosti a směrem od těla.

Stabiloplast tuhne 10-60 sekund v závislosti na síle vrstvy. Po použití postavte lahvičku kolmo

dokud pryskyřice nezateče zpět do lahvičky. Pokud Stabilopast zatvrdne v aplikátoru seřízněte ho.

Důležité: Po prvním použití , skladujte katalyzátor odděleně od pryskyřice Stabiloplast, aby

jste se vyvarovali nežádoucí reakci mezi katalyzátorem a pryskyřicí.

4. Skladování

Pokud je to možné skladujte pryskyřici na temném a chladném místě.

Trvanlivost: při teplotě 18-22°C: cca 6 měsíců

V lednici při 5-8°C: cca 12 měsíců

5. Balení obsahuje

2x10g Stabiloplast pryskyřice

30ml katalyzátor

6. Balení

Obj.č. 448-0000 Set obsahuje 2 x 10 g lahvičky Stabiloplast pryskyřice, 30 ml katalyzátor, míchací

špachtlička

Obj.č. 448-0001 Stabiloplast pryskyřice, 2 x 10 g lahvičky

Obj.č. 448-0002 Stabiloplast katalyzátor, 30 ml lahvička