WIROFINE

Návod k použití

Jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování.

# Obecné informace

- Míchací tekutina: BegoSol® K (Skladujte a transportujte při teplotě od +5°C do +35°C.)

- Před mícháním vypláchněte čistý míchací kelímek vodou a lehce otřete. Míchací kelímek, který je znečištěný nebo suchý vysouší zatmelovací hmotu!

- Doba zpracovatelnosti:	 při 20°C cca. 3,5 minut

při 23°C cca 3,0 minut

- Do míchací nádobky dejte nejprve míchací roztok a poté přidejte prášek. Směs míchejte špachtlí po dobu nejméně 15 vteřin. Při míchaní ve vakuové míchačce míchejte pod vakuem cca 60 vteřin, bez míchačky 2 minuty na vibrátoru.

# Dublování

- Dublovat je možné v agarových i silikonových dublovacích hmotách.

Jestliže pracujte v tlakovém přístroji, musí být podmínky pro silikonovou formu i dublovaný model stejné (2-4 bary). V agarových hmotách dublujte pouze bez tlaku!

- Formu plňte zatmelovací hmotou na vibrátoru a poté ji ihned z vibrátoru odstraňte.

* nepoužívejte pro agar

# Zatmelování

- Před zatmelením upravte povrch voskového modelu jemnými zatmelovacími hmotami Wiropaint plus nebo Interlayer MG nebo smáčecím přípravkem Aurofilm (dodržujte návod k použití těchto výrobků).

- Zatmelovací hmotu vlévejte do kroužku na vibrátoru a po naplnění jej ihned z vibrátoru odstraňte.

- V případě vypalování metodou bez kroužku odstraňte manžetu 10 minut po zatmelení!

## Vypalování

* Rychlé vypalování: po vložení do pece můžete kroužek ihned vyhřívat na konečnou teplotu.

** Popsaného přesného nárůstu teploty lze docílit pouze v pecích s elektronickým programátorem.

Při rychlém vypalování může dojít ke zranění!

Po umístění kroužků do pece neotvírejte dveře pece po dobu 15 minut – hrozí nebezpečí vzplanutí..

## Po odlití

Po odlití se musí kroužek pomalu ochlazovat na takovou teplotu, aby bylo možné se ho bez nebezpečí dotknout. Nechladit pod vodou!

Zatmelovací hmota obsahuje křemík. Nevdechujte prach – nebezpečí poškození plic (silikóza, rakovina plic).

Pro eliminaci prachu při dekyvetizaci ponořte po odlití kroužek do vody tak, aby byla zatmelovací hmota kompletně navlhčená.

## Hodnoty

Hodnoty materiálu dle normy DIN EN ISO 9694

(70% BegoSol® K)

Začátek tuhnutí:			cca 6,0 min.

Pevnost v tlaku (po 2 hod.):	cca 11 MPa

Lineární tepelná expanze:		cca 0,8%

Roztékavost:			cca 130 mm

## Balení

WiroFine		1 karton 18 kg (45x400 g)		obj. č.: BG54345

1 karton   6 kg (15x400 g)		obj.č.: BG54344

BegoSol® K		1 l				obj. č. BG51120

5 l				obj.č.: BG51121