WIROLYT

roztok pro elektrolytické leštění chromkobaltových slitin

Návod k použití

obsahuje glykol a kyselinu sírovou

Složení:

obsahuje max. 10 % kyseliny sírové a min. 25 % ethylenglykolu

Návod k použití:

Roztokem naplňte přístroj pro galvanické leštění dle návodu výrobce Vašeho přístroje. Očištěné a opískované odlitky se v lázni připevní na anodu. Při průchodu el. proudu se z povrchu dentálních slitin odstraňují nerovnosti a povrch získá požadovaný lesk. Používá se zejména pro chromkobaltové a chromniklové slitiny na skelety.

Bezpečnostní opatření:

Škodlivý při požití!

Výpary dráždí oči a pokožku!

V případě zasažení očí proveďte okamžitě výplach čistou vodou a ihned vyhledejte lékaře!

Wirolyt nikdy neřeďte vodou!

V případě nevolnosti při práci s Wirolytem vyhledejte lékaře.

Použitý Wirolyt nalijte zpět do originálního kontejneru a zlikvidujte jako nebezpečný odpad!

Obsahuje ionty těžkých kovů, proto ho nikdy nevylévejte do výlevky.

Výrobce: BEGO, Wilhelm-Herbst-Strasse 1, D-28359 Bremen

WIROLYT

roztok pro elektrolytické leštění chromkobaltových slitin

obsahuje glykol a kyselinu sírovou

R 22 Škodlivý při požití.

R 36/38 Dráždí oči a pokožku

S 26 V případě styku s očima je důkladně vypláchněte

vodou a vyhledejte lékaře.

S 30 Nikdy neřeďte vodou.

S 45 V případě nehody nebo nevolnosti ihned

vyhledejte lékaře

Likvidace: Použitý Wirolyt nalijte zpět do

originálního kontejneru a zlikvidujte

jako nebezpečný odpad.

Obsahuje ionty těžkých kovů, proto ho

nikdy nelijte do výlevky.